Colombo Bolla S.p.A.

via Gabrio Piola, 28

21053 Castellanza (Va)

Tel 0331/502350  Fax 0331/505739

c.f.-p.IVA 00183130129

SCHEDA  TECNICA

SABBIA  ARGILLOSA  “B”

Terra naturale argillosa particolarmente indicata nella formatura di metalli non ferrosi.

Punto di fusione		1.600 °C

ANALISI CHIMICA

Si O2				87,60		%

Al2 O3			  9,50		%

Fe2 O3  			  0,80		%

Ti O2		 	            0,70		%

K2 O				  0,40		%

P2 O5				  0,25		%

Mg O				  0,20		%

Ca O	  			  0,10		%

Na2 O			  	  0,04		%