Colombo Bolla S.p.A.

via Gabrio Piola, 28

21053 Castellanza (Va)

Tel 0331/502350  Fax 0331/505739

c.f.-p.IVA 00183130129

SCHEDA  TECNICA

TERRA   FELIZZANO

Terra naturale refrattaria impiegata per la formatura nelle fonderie di metalli non ferrosi.

CARATTERISTICHE FISICHE

Permeabilità		110	cm/sec

Compressione		980	gr/cm2

Argilloide			  18	%

Sinterizzazione	        1.000	°C

ANALISI CHIMICA

Si O2				75	%

Al2 O3			10	%

Fe2 O3 + Ti O2		  3	%

Ca O + Mg O		  0,8	%

Perdita al fuoco		  3,5	%