Colombo Bolla S.p.A.

via Gabrio Piola, 28

21053 Castellanza (Va)

Tel 0331/502350  Fax 0331/505739

c.f.-p.IVA 00183130129

SCHEDA  TECNICA

TERRA  GRANULOSA

Terra naturale ad alta refrattarietà impiegata per la formatura ed il rivestimento delle siviere di ghisa.

CARATTERISTICHE FISICHE

Permeabilità		130	cm/sec

Compressione	       1.200	gr/cm2

Argilloide			  25	%

Sinterizzazione	        1.200	°C

ANALISI CHIMICA

Si O2				77,0		%

Al2 O3			14,2		%

Fe2 O3  			  2,9		%

Ca O				  0,5		%

Mg O		 		  0,3		%

Perdita al fuoco 	            5,0		%